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	Customer:
	WELDSOLUTIONS
	Certificado #
	202511-2008
	Product:
	SIB116X36

	Quantity:
	500.00 Kgs
	Specification:
	AWS A 5.7
	Date of Production:
	05NOV2025



	Analysis Report

	SIZE
	LOTE #
	Unite weight
	Cu%
	Al%
	Fe%
	Mn%
	Ni%
	P%
	Pb%
	Si%
	Sn%
	Zn%
	C%
	S%
	Others
	

	1/16”
	202511-2008
	10 Kgs
	Rem
	0.008
	0.262
	0.863
	/
	/
	0.010
	2.850
	0.173
	0.169
	/
	/
	0.212
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