| Quality Certification |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Customer: | WELDSOLUTIONS | Certificado # | 202511-2008 | Product: | SIB116X36 |
| Quantity: | 500.00 Kgs | Specification: | AWS A 5.7 | Date of Production: | 05NOV2025 |

| Analysis Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIZE | LOTE # | Unite weight | Cu% | Al% | Fe% | Mn% | Ni% | P% | Pb% | Si% | Sn% | Zn% | C% | S% | Others |  |
| 1/16” | 202511-2008 | 10 Kgs | Rem | 0.008 | 0.262 | 0.863 | / | / | 0.010 | 2.850 | 0.173 | 0.169 | / | / | 0.212 |  |